陇 海 铁 路

上行地质灾害隐患地段改线

声屏障技术规格书

陇海上行地质灾害隐患地段改线工程声屏障技术规格书

# 1、总则

此技术规格书适用于陇海上行地质灾害隐患地段改线工程的声屏障施工，本段工程的声屏障吸声材料为非金属材料。

# 2、名词术语

声屏障吸、隔声材料：指声屏障上具有较强的吸收或反射声能、减低噪声性能的材料，本段工程声屏障吸、隔声材料有金属材料、非金属材料及通透板材料三种。

# 3、采用技术标准

下列标准及设计规范、规程包含的条文，通过在本技术规格书中引用而构成本技术规格书的条文。在本技术规格书颁布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术规格书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

（1）«混凝土结构设计规范»GB50010-2010

（2）«建筑地基基础设计规范»GB50007-2011

（3）«建筑桩基技术规范»JGJ94-2008

（4）«钢结构设计规范»GB50017-2003

（5）«建筑抗震设计规范»GB50011-2010

# 4、技术要求

4.1基本要求

路基地段的声屏障采用复合吸声材料，桥梁段的声屏障材料为非金属材料，产品外观规格尺寸应符合设计要求。应保证本工程声屏障性能满足要求、结构安全，应能达到吸声降噪、防火、防潮（水）、防老化、防眩、耐候、耐冻融、抗低温等要求。

## 4.2路基段声屏障

路基段声屏障主要技术指标详见表1。

路基段复合吸声板性能指标              表1

| 编号 | 名称 | 复合吸声板 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 降噪系数（NRC） | ≥0.7，且在高湿或淋雨水环境中吸声性能不受影响 |
| 2 | 隔声量(Rw) | ≥30dB |
| 3 | 面密度 | 90-160kg/m2, |
| 4 | 抗压强度 | 不小于6MPa |
| 5 | 断裂荷载 | 不小于300Kg/m |
| 6 | 抗折强度 | 不小于4MPa |
| 7 | 抗冲击性能 | 符合TB/T 3122-2010 《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》 |
| 8 | 防火性能 | 《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》 不低于《建筑材料燃烧性能分级方法》 |
| 9 | 最大挠度 | 最大弹性挠度≤L/100（L为声屏障构件最大自由度） |
| 10 | 使用温度 | -40℃到70℃ |
| 11 | 使用年限 | 不小于25年 |

## 4.3桥梁段声屏障

桥梁段声屏障主要技术指标详见表2。

桥梁段吸隔声复合板性能指标              表2

| 编号 | 名称 | 复合吸声板 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 降噪系数（NRC） | ≥0.7，且在高湿或淋雨水环境中吸声性能不受影响 |
| 2 | 隔声量(Rw) | ≥30dB |
| 3 | 面密度 | ≤100kg/m,≥40Kg/m2 |
| 4 | 抗弯强度 | 不小于5.29KN/m2 |
| 5 | 抗风压性能 | 风动变形性达到正负4000Pa以上 检测标准：GB/T 15227-94 |
| 6 | 抗冲击性能 | 符合TB/T 3122-2010 《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》 |
| 7 | 防火性能 | 《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》 不低于《建筑材料燃烧性能分级方法》 |
| 8 | 最大挠度 | 风动核载正负1000Pa下挠度≤L/200 |
| 9 | 使用温度 | -40℃到70℃ |
| 10 | 使用年限 | 不小于25年 |

# 5、技术条件

声屏障设计荷载，自然风荷载≤0.40kN/m2；列车时速≤160Km/h。声屏障吸、隔声材料隔声量≥30dB。

# 6、规格和数量

桥涵复合吸声板吸声材料设计工程量为546m2，厚度120mm。

路基复合吸声板吸声材料设计工程量为1800m2，厚度140mm。

# 7、检验与验收

## 7.1 吸声材料检验和验收

声屏障各部件的外型尺寸应符合上述性能指标表的要求。外观要求声屏障应与周围环境和景观相协调，材料外观质量好、平整无缺角、无掉渣、无剥落，可根据建设单位要求喷涂颜料。详见下表3。

产品抽检结果全部符合本技术条件要求者，判为整批合格。若有一项技术要求不合格时，应双倍抽样检验该项目，若仍有一项不合格，则判整批不合格。

声屏障吸声材料检验项目                 表3

| 普速铁路声板 | 1 | 降噪系数（NRC） | √ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 隔声量（RW） | √ |
|  | 3 | 面密度 | √ |
|  | 4 | 断裂荷载 | √ |
|  | 5 | 抗压强度 | √ |
|  | 6 | 抗折强度 | √ |
|  | 7 | 抗冲击性能 | √ |
|  | 8 | 防火性能 | √ |
|  | 9 | 最大挠度 | √ |
|  | 10 | 外观 | √ |
|  | 11 | 尺寸 | √ |

## 7.2 声屏障验收和保养

7.2.1声屏障的质量必须达到设计图纸中的技术要求，声屏障施工按照标书技术要求及施工设计图纸的有关规定和国家相关标准进行验收。

7.2.2声屏障具备竣工验收条件时，施工方向业主提供完整的竣工验收资料（包括竣工图），材料供应商应予以配合，竣工资料的编制按有关文件执行。业主在收到竣工验收报告后组织有关部门验收，并在验收后给出批准或提出整改意见；施工方应按要求进行整改，材料供应商应承担由于自身原因所产生的费用。

7.2.3声屏障保修期一般为1年，当与业主有合同约定时，按合同约定办理，以验收签字日期为工程保修期的开始日期。在此期间内发生因材料供应商责任导致的质量问题，材料供应商应在接到通知后3天内派人维修或更换，因此所造成的返修、更换费用由材料供应商承担。

## 8、质量保证

材料供应商提供的产品应符合相关标准和规范的要求，并需配备产品出厂合格证书。

检验：买方抽样复测以买方监理部门认可的试验室检测结果为准，卖方对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，买方可以拒绝接受该物资。卖方应更换被拒绝的物资，并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给买方造成的损失及承担延迟交货的违约责任。