# 附件四、技术规格书

## 一、声屏障构件

1．招标物资名称及技术要求

1.1 招标物资名称：声屏障构件

1.2技术要求：

1.2.1单管橡胶垫、橡胶条、解耦装置、上下单元板间等所有橡胶制品均采用三元乙丙有筋橡胶，采用的橡胶制品适用于温度在-40℃～+60℃地区，必须抗老化，使用期内保证位置稳定，功能完好。所有橡胶制品需满足表1及《声屏障用橡胶件》(GB/T30649-2014)的要求。

1.2.2顶部扣板、钢支架、三角钢板、接地扁钢等钢构件：

钢材质量应符合《碳素结构钢》GB/T700-2006）、《低合金高强度结构钢》（GB/T1591 ）和《建筑结构用钢板》（GB/T19879）的规定。

1.2.3螺栓、螺母及垫圈：螺栓为8.8级高强螺栓，机械性能必须符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）的要求，螺纹的加工精度等级为6级；螺母及平垫圈材质为45#钢，螺母必须符合《钢结构用高强度大六角螺母》（GB/T1229-2006）的要求及《螺母、垫圈技术条件》（GB/T1231的规定）。

1.2.4防松止退螺母应满足《铁道客车转向架用防松止退螺母暂行技术条件》（TJ/CL412-2014）的规定。

1.2.5所有材料必须具有抗老化功能，使用期内应保持消音特性、保证位置稳定，功能完好。

1.2.6所有外露及隐蔽的钢构件必须进行防腐处理，防腐处理前应进行除锈，除锈等级应达到Sa3级。涂装保护采用氟碳涂装配套体系，底层为特制环氧富锌防锈漆（2道，40μm/道），中间层为棕红云铁环氧中间漆（1道，60μm/道），面层为进口氟碳成品面漆（2道，30μm/道），涂层干膜总厚度200μm，防腐年限需达到25年；螺栓、螺母、垫圈等连接件防腐采用多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层。

1.2.7安全门性能要求

为了能够使服务、维修人员快速进出，并保证列车事故状态下车上人员能够迅速逃离现场，路基地段声屏障每500米设一个门。桥梁地段声屏障如遇疏散通道应及时通知设计单位。门的设置基本要求如下：

1）门的设置不能降低声屏障的噪声防护性能。

2）门洞口尺寸为不小于1.0m×2.0m。

3）门必须朝外开启，可以自动关闭，并从外部锁住。在轨道一侧，门必须不需要任何工具或钥匙就能够打开。从外部，门必须只能使用铁路维修人员的钥匙才能打开，门上应有把手便于开门。

4）安全门（门框、门扇）选用金属材料，在门的整个使用周期内，门必须能抵抗各种气候的影响，具有低维修率，便于操作和锁闭。

5）铰链合页铆接牢固，采用国家建筑标准设计图集04J631合页（铰链）代号A701（ROTO）。

6）安全门门框两侧固定单管橡胶垫后与H钢立柱承插连接。

7）施工完毕后应做防锈处理，并与吸声材料色调协调。

1.2.8综合接地设置

声屏障施工要预留综合接地施工接口条件。桥梁金属插板式声屏障接地按照通环（2016）8323综合接地设计要求接地，路基金属插板式声屏障按照通环（2016）8325综合接地设计要求接地。

1.2.9重力式砂浆除满足表2、表3的要求外，还应满足《铁路桥梁球形支座》（TB/T3320-2013）的要求。

| 表1 三元乙丙橡胶性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 |  | 性能指标 |
| 1 | 硬度 |  | 55±5度 |
| 2 | 拉伸强度 |  | ≥14KPa |
| 3 | 拉断伸长率 |  | ≥300% |
| 4 | 脆性温度 |  | ≤-60℃ |
| 5 | 恒定压缩永久变形（20℃×24h） |  | ≤20% |
| 6 | 耐臭氧老化2mg/L,20%伸长，40℃×96h |  | 无龟裂 |
| 7 | 热空气老化 | 拉伸强度降低率 | ＜15% |
|  |  | 拉断伸长率降低率 | ＜30% |
|  |  | 硬度变化（IRHD） | 0-10度 |
| 8 | 耐水性增重率（20℃×13h） |  | ＜4% |
| 9 | 耐油污性膨胀率（一号机油，室温×70h） |  | ＜45% |
| 10 | 撕裂强度 |  | ≥30KN/m |
| 11 | 计权隔声量 |  | ≥25dB |
| 12 | 使用年限 |  | ≥25年 |

| 表2 夏期重力式砂浆技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 |  | 技术要求 |
| 1 | 初级流动度（mm） |  | ≥360 |
|  | 30mm流动度保留值（mm） |  | ≥300 |
| 2 | 泌水率（%） |  | 0 |
| 3 | 氯离子含量（%） |  | ≤0.1 |
| 4 | 抗压强度（MPa） | 2h | ≥20 |
|  |  | 1d | ≥40 |
|  |  | 28d | ≥50 |
| 5 | 1d竖向膨胀率（%） |  | 0.02-0.1 |
| 6 | 25d收缩率（%） |  | 不收缩 |
| 7 | 抗冻性（g/㎡） |  | 外观无异常，剥落量≤1000 |

| 表3 冬期重力式砂浆技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 |  | 技术要求 |
| 1 | 初级流动度（mm） |  | ≥340 |
|  | 30mm流动度保留值（mm） |  | ≥300 |
| 2 | 泌水率（%） |  | 0 |
| 3 | 氯离子含量（%） |  | ≤0.1 |
| 4 | 抗压强度（MPa） | 2h | ≥20 |
|  |  | 1d | ≥40 |
|  |  | 28d | ≥50 |
| 5 | 1d竖向膨胀率（%） |  | 0.02-0.1 |
| 6 | 25d收缩率（%） |  | 不收缩 |
| 7 | 抗冻性（g/㎡） |  | 外观无异常，剥落量≤1000 |

交货检查规则：执行GB/T 2941的规定

检查验收对声屏障构件的标识、包装、产品规格、尺寸大小及外观质量进行验收，按在交货地点的计数交货

2．投标人应提供的技术条件

1.生产和检验招标物资所执行的技术标准。

2.投标物资的质量符合招标文件规定的技术标准及其引用标准的检测对比证明（由国家认可的省部级以上检验、检测机构出具的投标物资质量检验报告）。

3．质量保证期

自物资交货验收合格之日起6个月。

如上述招标物资所述技术指标、规格与所需项目设计图纸要求有不符之处，以设计图纸要求为准，与招标公告发布之日前最新版国家标准（或行业标准）不符之处以最新版国家标准（或行业标准）为准；招标物资应满足相关技术指标而设计未明确的按最新版国家标准（或行业标准）执行。